FEDERBERECHNUNG
(IST-Berechnung für Feder 1-Basisfeder)
============================================================================

        x10CrNi18-8 DIN EN 10270-3
        G=71000N/mm^2, E=185000N/mm^2, p=7.9
        --------------------------------------------------------------------
        d	=	0.43	mm
        De	=	3.68	mm*
        AD	=±	0.01	mm*
        n	=	109.36
        Lo	=	58.78	mm*
        Fo	=	0.88	N
        L1	=	105	mm
        F1	=	4.83	N*
        AF1	=±	0.02	N*
        L2	=	142	mm
        F2	=	8.0	N*
        AF2	=±	0.03	N*
        Lk	=	47.03	mm*
        R	=	0.09	N/mm*

        to	=	91.65	N/mm²!
        tozul	=	151.47	N/mm²!
        ti1	=	503.44	N/mm²
        ti2	=	832.96	N/mm²
        tih	=	329.52	N/mm²

        tk1	=	595.82	N/mm²
        tk2	=	985.8	N/mm²
        tkh	=	330.7	N/mm²
        k	=	1.18

        q	=	1.16

        w	=	7.56
        2LH	=	11.76	mm

        Gewicht	=	1.346	kg/1000 Stück
        --------------------------------------------------------------------
*gemessen
========================================================================